Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА КАЛАЕНА КОМПОЗИЦИЯ К 83

1. Химически анализ:

          - антимон Sb – 11,92 %,

          - мед Cu – 5,69 %,

          - арсен As – 0,05 %,

          - желязо Fe – 0,012 %,

          - цинк Zn – 0,01 %,

          - бисмут Bi – 0,007 %,

          - сребро Ag – 0,005 %,

          - остатъка е калай Sn.

2. Механичните характеристики да отговарят на стандарта за калаени композиции БДС 1559:1983 год.

3. Доставя се на блокове с тегло:

- пет блока с тегло 41 кг; или

- шест блока с тегло 47, 200 кг;

4. На блоковете да има траен надпис К 83.