Приложение № VІ

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на нискозамръзваща охлаждаща течност (антифриз)

I. ПРИЛОЖЕНИЕ

Нискозамръзващата охлаждаща течност (антифриз) е предназначена за охлаждане на двигателите с вътрешно горене и отоплителните инсталации на някой серии спални вагони на „БДЖ –Пътнически превози” ЕООД.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Нискозамръзващата охлаждаща течност трябва да отговаря на изискванията на БДС 10126-82 - “Течности охлаждащи нискозамръзващи”, с технически изисквания, както следва:

1. Външен вид						прозрачна течност с

допустима опалесценция

2. Плътност при 20 ºС, g/cm3				от 1.10 до 1.15

3. Фракционен състав:

- начало на кипене, в ºС,				не по-ниска от 100

- до 150 ºС дестилират, в %,				не повече от 5

4. Температура на начало на кристализация, в ºС,	не по-висока от минус 35

5. рН								от 7.0 до 8.5

6. Механични примеси, в %,				не повече от 0.005

7. Загуба на маса при корозионно

въздействие, в g . m-2 . d-1:

- мед							не повече от 0.1

- припой (мек)						не повече от 0.2

- месинг							не повече от 0.10

- стомана							не повече от 0.15

- чугун							не повече от 0.15

- силумин						не повече от 0.1

8. Въздействие върху еталонно пробно гумено тяло	Не се допуска изменение на

цвета на пробното тяло, образуване на пори, лепливост,

деформации.

Допустимо отклонение на

линейните размери на пробното

тяло – не трябва да бъде по-голямо от 1 %.

9. Пенливост:

- обем на пяната, в cm3,				не повече от 15

- устойчивост на пяната, в s,				не повече от 10

10. Алкалност, в cm3,					не по-малко от 8

11. Устойчивост на въздействието на твърда вода	Да съответства на изпитването

по т. 4.11 от БДС 10126-82.

III. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Кандидатите за доставка на нискозамръзваща охлаждаща течност трябва да представят:

- протокол от изпитване за съответствие на предлаганата нискозамръзваща охлаждаща течност с посочените в т. II показатели. Протоколът да бъде издаден от акредитирана лаборатория в Р България;

- фирмена техническа спецификация.

2. Всяка партида от нискозамръзващата охлаждаща течност трябва да е съпроводена с анализно свидетелство, в което да е отразено:

- наименование на предприятието – производител на продукта;

- наименование на продукта;

- резултати от лабораторните изпитвания;

- номер на партидата;

- дата на производство;

- подпис на ръководителя на лабораторията и печат.

3. Производителят да гарантира 2 (две) годишен срок на съхранение от датата на доставката на предлаганата нискозамръзваща охлаждаща течност.

4. “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД има право да изпрати свои представители за контрол при провеждане на изпитванията и приемането на доставката.