Приложение № V

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на фреон R 134а

I. ПРИЛОЖЕНИЕ

Фреон R 134а е хладилен агент предназначен за охладителните системи на дизеловите мотрисни влакове серия 10, електрическите мотрисни влакове серии 30 и 31, пътническите вагони серия 44, 63 и 84 на “БДЖ- Пътнически превози” ЕООД.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Означение					HFC 134а

2. Химическа формула			С2Н2F4

3. Химическо наименование		1,1,1,2 – тетрафлуоретан

4. Външен вид 				безцветен втечнен газ

5. Молекулна маса 				102

6. Плътност при 20 ºС 			~ 1.22 kg/dm3

7. Температура на кипене 			(- 26.2) ºС

8. Температура на замръзване 		(- 101) ºС

9. Разтворимост във вода 			слабо разтворим

10. Разтворим в:	естери, алкохоли, хлорсъдържащи разтворители и полиетиленгликол

11. Налягане на парите при 20 ºС 	~ 5.7 bar

12. Киселинност 	< 1 ppm

13. Остатък след изпарение 			< 0.01% (обемни проценти)

14. Чистота					> 99.8% (масови проценти)

15. Некондензирали газове			< 1.5% (обемни проценти)

16. Съдържание на вода			< 10 ppm

- III. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

- Всяка опаковка от фреон следва да бъде етикирана съгласно изискванията на: “Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати” и “Наредба за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой”.

- Всяка партида от фреон трябва да е съпроводена от документ, издаден от завода-производител, в който да е отразено:

- наименованието на завода-производител;

- наименование на продукта;

- количеството на продукта;

- резултатите от лабораторните изпитвания;