Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

към регистриращата лента Агt.№ 5.0007.080 за лентовите тахографи

тип RТ система "НАSLЕR" от ТПС на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД (по ПЛС 851/95)

1. Изисквания  към хартията, от която  се изработва регистриращата лента:

- светло синя, екстравискозна, прозрачна, сатинирана;

- устойчива на температура и промяна на размерите ( минимална температура 70°С и относителна влажност 65-70 %);

- дебелина 0,054±0,005 mm;

- разтягане 3,8 %

2. Изисквания към регистриращата лента:

2.1. Доставя се на ролки изработени от парафинирана хартия съгл.(1) със следните параметри:

- линеанизирана, с тъмно сини линии съгласно "НАSLЕR" DW 6004f-10.90 с полета 4/20/40/5/20/13 mm за максимални скорости на регистриране 150 кm/h, 120 кm/h и 90 кm/h (Д-лок. серия 75);

- широчина 102-0,3 mm;

- дължина на лентата в ролката 20 m;

- дебелина 0,054±0005 mm;

- маса на ролката 115 g;

2.2. Ролките с регистрираща лента трябва да притежават лепенка с фирмената марка на производителя.

2.3. Ролките се доставят опаковани в картонени  кутии,  защитаващи ги от повреждане

3. Изпитания:

3.1. Дебелина на хартията (0,054±0005 mm)

- натиск на изпитанието – 10 N/сm2

- площ	– 2 сm2

- 5 ленти с дължина по 1m по 3 изпитвания

3.2. Сила на опън

- най-малко 280 N;

- изпитвана дължина – 200 mm;

- широчина на хартията – 102 –0,3  mm;

5 изпитвания от 5 ролки.

3.3. Устойчивост на късане (при блокиране на лентоподаващо устройство)

- най-малко 14 N;

- широчина на хартията – 102 –0,3 mm;

5 изпитвания от 5 ролки.

3.4. Качество на записа

- сила на отпечатъка 25 g;

- добре четливи записи на тъмен фон;

- 5 изпитвания от 5 ролки.

3.5. Температурна устойчивост на записа

- температура на средата (в климатична камера) от 75 до 85°С;

- продължителност на изпитването – 1  h;

- до 75°С – записите да са добре четливи;

- при 80°С – записите са неясни;

- 5 изпитвания от 5 ролки;

3.6. Разширение на лентата при влага:

- влажност на въздуха 83 ± 2% (в климатична камера);

- температура на средата  20± 1°С;

- продължителност на изпитването – 4 h;

максимално разширение на ширината – 0,6 %.