Приложение №2

инж. Антон Стоев

инж. Анто

ТЕХНИЧЕСКИ  ИЗИСКВАНИЯ

за доставка на оловни стартерни акумулаторни батерии  12V/165Ah

за дизелов и електрически тягов подвижен състав на "БДЖ – Товарни превози" ЕООД

1. Област на приложение:

(1) Настоящата техническа спецификация се отнася за доставка на оловни стартерни акумулаторни батерии за дизелови локомотиви серии: 06, 07, 55, 51, 52, и електрически локомотиви серия 40, съставени от шест клетки в общ транспортен сандък, с пет часов капацитет С5 = 165 Ah и максимални габаритни размери на сандъка в mm, както следва:

| Размери, mm | Дължина | Ширина | Височина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 500 | 265 | 230 |

(2)   Поляритет: Ляв полюс.

(3) Акумулаторните батерии трябва да отговарят на предписанията на UIC 854 - "Технически условия за доставка на стартерни акумулаторни батерии".

(4) Допуска се акумулаторните батерии да отговарят на изискванията на други международни или национални стандарти, ако те съответстват или са по-строги от изискванията на UIC 854.

2. Условия на експлоатация

(1) Акумулаторните батерии трябва да са предназначени за работа в транспортно средство, с хоризонтални и вертикални ускорения до 3g.

(2) Диапазон на температурата на околната среда от -40 до +50 ºС.

(3) Относителна влажност на въздуха при 20 ºС до 98%, а при 40 ºС до 50%.

3. Електрически характеристики, на които следва да отговарят акумулаторните батерии и начин за тяхната проверка:

(1) Номинален капацитет С5 = 165 Ah.

Проверява се чрез непрекъснато разреждане на напълно зареден акумулатор в продължение на 5 часа при постоянен ток със сила 33 А (0,2 х С5), като температурата на електролита се поддържа на 25 ± 2 ºС. В края на разреждането средното напрежение на елемент не трябва да достигне стойност по-малка от 1.7 V, а напрежението на отделните елементи да достигне стойност по-малка от 1.5 V.

(2) Стартова способност при нормална температура.

Проверява се при температура на електролита равна на 25 ± 2 ºС и ток на разреждане равен на 825 А, 990 А или 1155 A (5, 6 или 7 х С5 в зависимост от типа на предложената батерия). Напрежението в отделните клетки на батерията не бива да падне под 1.5 V след 7 sec и под 1.33 V след 180 sec.

(3) Стартова способност при ниска температура.

Проверява се при температура на електролита равна на минус 18 ± 1 ºС и ток на разреждане равен на 825 А, 990 А или 1155 A (5, 6 или 7 х С5 в зависимост от типа на предложената батерия). Напрежението в отделните клетки на батерията не бива да падне под 1.1 V след 7 sec и под 0.9 V след 180 sec.

(4) Запазване на заряда.

Контролира се след пълно зареждане и почистване на достъпните повърхности на акумулатора, издържал проверките по (1), (2) и (3). Акумулаторът се оставя в покой при температура 20 ± 5 ºС в продължение на 14 дни, след което се извършва проверка на остатъчния капацитет С5' по идентичен начин, както в (1). Така определеният остатъчен капацитет не трябва да бъде по-малък от 148,5 Ah (загуба 10% от номиналния С5).

(5) Трайност на батерията.

Акумулаторните батерии трябва да имат  минимум капацитет от 115,5 Ah (0,7 х С5 ), определен по идентичен начин както в (1) след 250 цикъла на разряд в продължение на един час с разряден ток  66 A (0,4 х С5 ) и заряд в продължение на пет часа при заряден ток 16.5 A (0,1 х С5 ) и температура на електролита 40 ± 3 ºС. На всеки 36 цикъла се пристъпва към определяне на капацитета по начина описан в (1).

(6) Издръжливост на свръх зареждане.

Акумулаторът се подлага на свръх заряд от 6600 Ah (40 х С5 ) при сила на тока 16,5 A, който се разделя на четири (10 х С5 ) с прекъсване на зареждането в продължение на 96 - 100 часа и последващо изпитване на стартова способност. През цялото време температурата на електролита се поддържа 40 ± 3 ºС и ежедневно електролита се поддържа на необходимото ниво с дестилирана вода. Измерването на стартовата способност става при температура на електролита 40 ± 3 ºС и токово натоварване 825 А, 990 А или 1155 A, в зависимост от типа на предложената батерия, при което след 120 sec. средното напрежение на отделните клетки не бива да спадне под 1.33 V.