Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Конструкцията на ЗПУ трябва да осигурява:

- Невъзможност за отваряне без разрушаване на дори един от елементите на ЗПУ;

- Усилие за разрушаване, не по-малко от:

- за вагони – 18 KN;

- и не по-голямо от 30 KN.

3.   Повърхностна твърдост на металните елементи на конструкцията, не по-малка от 40 HRC.

2. Изисквания към конструкцията:

1. Сборна конструкция, състояща се от:

- метален цилиндричен корпус  с размери  Ø = 25 мм; L = 35 мм;

- метално въже  Ø  = 5 мм; L = 350 ÷ 500 мм за вагони;

- фиксиращ механизъм, разположен в корпуса;

- метална лента 70х15х1 с отвор Ø  = 8 мм в единия край;

- общо тегло на ЗПУ, не повече от 0,2 кг.

2. Изисквания за маркировката:

- пореден номер и наименование на железопътното транспортно предприятие;

- върху металната лента наименованието на отправната гара.

3. ЗПУ  трябва да има следните знаци:

- съкратено наименование на отправното железопътното транспортно предприятие - BDZ CARGO;

- контролен номер;

- наименование на  отправната гара.