Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ

за доставка на втулки за шарнирните съединения на лостова спирачна система на товарни вагони

1.Документация – съгласно приложената скица и следната таблица:

| № | Наименование | Размери |
| --- | --- | --- |
|  |  | d1 | d2 | L |
| 1 | Втулка 25/33x12 | Ø25 | Ø33 | 12 |
| 2 | Втулка 25/33x16 | Ø25 | Ø33 | 16 |
| 3 | Втулка 25/33x32 | Ø25 | Ø33 | 32 |
| 4 | Втулка 25/33x50 | Ø25 | Ø33 | 50 |
| 5 | Втулка 51/62x20 | Ø51 | Ø62 | 20 |
| 6 | Втулка 51/62x40 | Ø51 | Ø62 | 40 |

2. Материал за изработване и технически изисквания:

- стомани марки C55e съгласно ISO 630/1, C50 или C55 съгласно БДС EN 10083-2 или стомани с еквивалентни на тях якостни характеристики;

- повърхностна термообработка на вътрешната работна повърхнина на втулките с дълбочина от 0.8 до 1.5 мм с твърдост на термообработения слой HRC 58 – 62 (или еквивалентна твърдост HB или HV в зависимост от термообработката). Не се допуска обемна термообработка.

3. Маркировка – знак на производителя.

4. Задължителни изисквания към доставчика:

4.1. За участие в процедурата за доставка:

- чертежи на изделията заверени от производителя за текущата година;

- свидетелство за съответствие (протокол от изпитване) издадено от НИИТ ЕООД;

4.2. За сключване на договор – като неразделна част от договора чертежи на изделията, одобрени от отдел „Товарни вагони” при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД;

4.3. При доставка на изделието за всяка партида:

- сертификати от производителя за качество и за използвания материал;

- протокол от изпитване на минимум по две на партида случайно избрани от всички типо-размери втулки, издаден от “Централна химическа лаборатория” на БДЖ.